- ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ФАЗ СИСТЕМЫ Si-N-C-H

- М.Л.Косинова1), Е.Н. Ермакова1), О.И.Семенова2)

- 1)Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск

- 2)Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, г. Новосибирск

Слои нитрида кремния широко используются в микроэлектронике при изготовлении интегральных схем, охлаждаемых и неохлаждаемых фотоприёмных устройств ИК - диапазона, антиотражающих покрытий для солнечных элементов.

В работе рассматриваются тонкие пленки на основе фаз многокомпонентной системы Si-N-C-H. Плёнки нитрида кремния SiNx:H осаждали по реакции аммонолиза моносилана в реакторе планарного типа при пониженном давлении (0.15 - 0,8 Торр) в интервале температур от 140 до 2000С в плазме ВЧ-разряда (13.56 МГц). Пленки карбонитрида кремния SiCxNy:H были синтезированы методом плазмохимического осаждения из газовой фазы. Для синтеза был использован кварцевый реактор туннельного типа с индуктивным способом возбуждения плазмы (генератор УВЧ-66 с частотой 40,68 МГц). Удельная мощность ВЧ-разряда составляла 0,17 Вт/см3. Осаждение пленок проводили при температуре подложки 150-200 0С, давление в реакторе составляло 5 × 10-2 Торр. Смесь кремнийорганического соединения (триметилсилана или триметилфенилсилана) и аммиака использовали в качестве предшественников.

Методом ИК - спектроскопии проанализированы серии образцов гидрогенизированного нитрида и карбонитрида кремния в зависимости от условий синтеза. ИК-спектры пропускания изучены для пленок SiNx:H, синтезированных при 160 0С и разных плотностях мощности плазмы. Установлено, что с ростом мощности наблюдается смещение полосы поглощения, относящейся к связи Si – N, от 870 до 850  см-1 и рост оптической плотности, что может свидетельствовать о росте числа   Si – N связей в единице объема пленки. Одновременно с этим происходит уменьшение поглощения на связях N – H (3340 см-1) и NH2 (1550 см-1) и рост концентрации Si – H связей в слоях нитрида кремния. Объяснение построено на рассмотрении структуры аморфной пленки на базе тетраэдров, в которых меняется электро отрицательность  заместителей и длина связи  Si – N, что приводит к изменению частоты колебаний в ИК области спектра.

Методом ИК-спектроскопии также была изучена серия образцов SiCxNyHz, в которых элементный состав меняется в широком диапазоне. Элементный состав пленок был оценен с привлечением метода энергодисперсионного анализа. Прямой анализ изменения положения линии, относящейся к колебаниям Si-N, затруднен вследствие присутствия в области 750-950 см-1 нескольких перекрывающихся пиков (Si-C, Si-N, Si-CH2-Si, Si-O). Для определения позиции линии Si-N было проведено математическое разложение линии при  750-950 см-1 на гауссовы компоненты. Показано, что увеличение содержания азота в пленках приводит к увеличению относительной интенсивности компоненты Si-N и смещению максимума в область больших значений волнового числа. Изучены оптические характеристики синтезированных слоев, показано, что величина показателя преломления и прозрачность пленок зависят от химического состава пленок.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 14-03-91154 ГФЕН_а.